| B.D gr/cm3 | Mgo % | Cao % | Tio2 % | Fe2o3 % | Al2o3 % | Sio2 % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.30 | 97 | 1.4 | - | 0.7 | 0.7 | 0.65 | DBM – 97 Dead Burned Magnesia |
| 3.52 | 97 | 1.5 | - | 0.6 | 0.5 | 0.7 | White Fused Magnesia |
| 3.5 | 97 | 1.5 | - | 0.6 | 0.5 | 0.7 | Brown Fused Magnesia |
| 3.40 | 88.5 | 2.5 | _ | 8 | 0.3 | 0.6 | S-Special High Iron Magnesia |
| 3.6 | - | 0.05 | - | 0.08 | 99.5 | 0.04 | Tabular Alumina |
| _ | _ | _ | - | 0.05 | 99.5 | 0.03 | Calcined Alumina |
| 3.25 | - | _ | 3 | 2 | 86 | 8 | Chines Bauxite |
| 3.9 | - | - | 2 | 0.3 | 95 | 1.5 | Brown Fused Alumina |
| - | - | 18 | - | 0.1 | 80 | 0.3 | 80N2 cement |
| - | - | 30 | - | 0.5 | 69 | - | 70Ncement (union) |
| - | - | 35 | 3 | 1.5 | 54 | 6 | A700cement |
| 3.35 | 32-34 | 0.5 | - | 0.3 | 64-66 | 0.25 | Alumina- Magnesia Sintered spinel |
| 3.30 | 22-24 | 0.5 | - | 0.3 | 74-76 | 0.3 | Alumina- Magnesia Sintered Spinel |
| 3.30 | 30-35 | 0.5 | - | 0.5 | 64-67 | 0.5 | Alumina- Magnesia Fused Spinel |